## Slide 1
BATTERY TECHNOLOGY
锂离子与钠离子电池
结构组成
LFP
磷酸铁锂
NMC/NCA
三元锂
圆柱
18650/21700/4680
方壳
VDA/刀片
钠电
新兴路线
数据截至 2025 年主流商用型号 | 结构与参数仅供参考

## Slide 2
OVERVIEW
五大核心组件构成一个完整电芯
正极 (Cathode)
LiCoO₂ / LiFePO₄ / NMC
负极 (Anode)
石墨 / 硅碳复合材料
电解质 (Electrolyte)
LiPF₆ + 有机溶剂
隔膜 (Separator)
PE/PP 多层复合膜
壳体 (Casing)
钢壳 / 铝壳 / 铝塑膜
电芯工作原理
充电：Li⁺ 从正极脱出，经由电解质穿过隔膜嵌入负极
放电：Li⁺ 从负极脱出，经由电解质穿过隔膜回到正极
隔膜：物理隔离正负极，防止短路，同时允许 Li⁺ 通过
电解质：提供离子传导通道，不参与电子传导
壳体：封装与保护，影响散热与机械安全
→ 充电方向 ← 放电方向

## Slide 3
LFP CATHODE
安全与寿命优先的正极路线
能量密度
140–180 Wh/kg
循环寿命
3,000–10,000+ 次
热稳定性
≥ 500°C
成本
低 (≈ 0.50 元/Wh)
导电性
低 (需碳包覆)
典型型号参考
厂商/型号
封装
容量
应用
宁德时代 LFP
方壳
280 Ah
储能/商用车
比亚迪 刀片电池
方壳刀片
138 Ah
乘用车
国软高科 LFP
方壳
75 Ah
乘用车/储能
亿纬锂能 LFP
圆柱
50 Ah
两轮车/储能
远东电池 4680 LFP
圆柱
26 Ah
电动工具
✓ 优势：安全性高、寿命长、成本低、无毒环保
✗ 局限：能量密度偏低、低温性能差、导电性需提升

## Slide 4
NMC / NCA CATHODE
能量密度驱动的正极路线
能量密度
180–260 Wh/kg
循环寿命
1,000–3,000 次
热稳定性
200–280°C
成本
较高 (≈ 0.75 元/Wh)
导电性
优异
NMC vs NCA 对比 + 典型型号
NMC (Ni:Mn:Co): 811/622/532 系列，平衡能量密度与成本
NCA (LiNi₀.₈Co₀.₁₅Al₀.₅O₂): Tesla 优先选型，能量密度领先
厂商/型号
封装
容量/能量密度
应用
宁德时代 NMC 811
方壳
255 Wh/kg
高端乘用车
松下 NCA 21700
圆柱
260 Wh/kg
Tesla Model 3
LGES NCMA
方壳
250 Wh/kg
GM/现代
三星 SDI NMC
方壳
240 Wh/kg
BMW/奥迪
SK On NMC 811
软包
245 Wh/kg
现代/福特
✓ 优势：高能量密度、良好导电性、快充性能好
✗ 局限：热稳定性差、钴依赖、成本较高

## Slide 5
CYLINDRICAL CELL
标准化卷绕形态，兼顾散热与一致性
圆柱电芯结构（卷绕式）
极芯（卷绕体）
正极 + 隔膜 + 负极
电解液浸润
LiPF₆ 溶液填充
安全阀 / CID
过热/过压保护
钢壳外壳
镀镍钢壳 + 密封
绝缘环 / 盖板
正负极引出端子
典型型号与规格
型号
尺寸(×H mm)
容量
代表应用
18650
18 × 65
2.5–3.5 Ah
笔记本/电动工具
21700
21 × 70
4.0–5.0 Ah
Tesla Model 3
4680
46 × 80
22–26 Ah
Tesla Model Y
26650
26 × 65
3.2–3.8 Ah
电动工具/储能
32700
32 × 70
5.0–6.0 Ah
两轮车/储能
4680 无极耳设计 (Tabless)
极耳宽度等于电芯高度，电子传输路径缩短，内阻降低 5×，产热大幅减少，支持 4C+ 快充

## Slide 6
PRISMATIC CELL
空间利用率最高的主流封装形态
方壳电芯结构（叠片/卷绕均可）
极组（叠片/卷绕）
正极片 + 隔膜 + 负极片交替堆叠或卷绕
极耳（铝/镍带）
从极组引出，焊接至盖板端子
电解液灌注
真空注液确保润湿性
铝壳/钢壳体
铝合金或不锈钢壳体 + 盖板激光焊接
防爆阀 / 注液孔
安全泄压 + 电解液注入口
典型型号与规格
厂商/型号
正极
容量
应用
宁德时代 LFP 280Ah
LFP
280 Ah
储能/商用车
宁德时代 NMC 75Ah
NMC
75 Ah
乘用车
比亚迪 刀片电池
LFP
138 Ah
乘用车(CTP)
中创新航 NMC 86Ah
NMC
86 Ah
乘用车
国软高科 LFP 75Ah
LFP
75 Ah
乘用车/储能
刀片电池 (Blade Battery)
长条形方壳，厚度仅 13.5mm，直接作为结构件，省去模组层级，空间利用率提升 ≥ 50%，针刺安全过关

## Slide 7
POUCH CELL
铝塑膜封装，更高能量密度与灵活设计
软包电芯结构（叠片式为主）
极组（叠片式）
正极/隔膜/负极单片交替堆叠
极耳（铝/镍）
两侧引出，超声波焊接至铝塑膜
电解液
真空注液后封口
铝塑膜封装
外层尼龙 + 中层铝箔 + 内层PP 三层复合
顶封/侧封
热封 + 折边工艺保证密封性
规格对比与典型型号
厂商/型号
正极
容量/厚度
应用
LGES NCMA 软包
NMC
37 Ah
GM Ultium
SK On NMC 软包
NMC
75 Ah
现代/福特
远景 AESC 软包
NMC
52 Ah
日产 Leaf
孚能科技 软包
NMC
28–75 Ah
戴姆勒/广汽
✓ 优势
• 能量密度最高（无刚性壳体重量）
• 形状灵活，可定制厚度与尺寸
• 重量轻，成组效率高
✗ 局限
• 机械强度低，需额外模组/电池包保护
• 密封性依赖热封工艺一致性
• 胀气风险需设计泄压通道

## Slide 8
SODIUM-ION
钠电以成本与资源优势在储能与低速场景突破
钠电关键组件 vs 锂电
组件
锂电典型方案
钠电典型方案
正极
LFP/NMC/NCA
NaCrO₂/层状氧化物/Na₃V₂(PO₄)₃
负极
石墨/硅碳
硬碳/软碳/无定形碳
电解质
LiPF₆ + 磷酸酯溶剂
NaPF₆/NaClO₄ + 磷酸酯/醒溶剂
隔膜
PE/PP 多层膜
纳米纤维涂覆 PP 膜
集流器
Cu 箔 (负极集流)
Al 箔 (负极可用铝箔)
钠电典型产品
厂商/型号
正极路线
能量密度
应用
宁德时代 钠电
层状氧化物
160 Wh/kg
两轮车/储能
中科海钠
层状氧化物
145 Wh/kg
低速车/储能
孚能科技 钠电
Na₃V₂(PO₄)₃
120 Wh/kg
储能
蜂巢能源 钠电
层状氧化物
155 Wh/kg
乘用车
维科技术 钠电
层状/聚阴离子
130 Wh/kg
两轮车
✓ 钠资源丰富、成本低、低温性能优
✗ 能量密度偏低（120–160 Wh/kg）、循环寿命待提升

## Slide 9
COMPARISON
锂电 vs 钠电：材料体系与性能边界显著不同
对比项
锂离子电池
钠离子电池
优势方
正极
LFP/NMC/NCA，成熟多余年产业链
NaCrO₂/层状氧化物/聚阴离子，产业化早期
各有优势
负极
石墨/硅碳，需铜箔集流器
硬碳/无定形碳，可用铝箔替代铜箔
钠电
能量密度
140–260 Wh/kg，含 LFP–NCA
120–160 Wh/kg，初步产业化
锂电
循环寿命
1,000–10,000+ 次，LFP寿命突出
2,000–5,000 次，持续改进中
锂电
低温性能
-20°C 显著衰减，LFP尤其
-40°C 依然工作，低温优势明显
钠电
成本
≈ 0.50–0.75 元/Wh，钴资源依赖
≈ 0.30–0.45 元/Wh，钠资源丰富
钠电
安全性
热失控风险存在，需严格BMS
热稳定性更优，空气中不燃
钠电

## Slide 10
SUMMARY
多技术路线并行演进，场景匹配决定选型
高能量密度路线
• NMC/NCA 三元锂电
• 圆柱/方壳/软包多封装
• 应用：高端乘用车、储能
• 趋势：高镍低钴、硅碳负极
安全与经济路线
• LFP 磷酸铁锂路线
• 方壳（刀片）为主流封装
• 应用：商用车、储能、两轮车
• 趋势：CTP/CTC 结构创新
新兴低成本路线
• 钠离子电池
• 方壳/圆柱封装均可
• 应用：低速车、储能、两轮车
• 趋势：能量密度持续提升
关键趋势
1. CTP/CTC/CTB 结构创新：去模组化、电池车身一体化
2. 高镍低钴：NMC 811 → NCMA/M4L 向无钴迈进
3. 固态电池：半固态逐步量产，全固态仍有材料挑战
4. 钠电池加速：从实验室走向百兆瓦时级储能项目
数据截至 2025 年主流商用型号 | 结构与参数仅供参考